2021年浸渍纸层压木质地板、小家具、防静电活动地板产品质量监督抽查

实施细则

常州市市场监督管理局

2021 年 06月

2021年浸渍纸层压木质地板、小家具、防静电活动地板产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法、基数及数量

1.1抽样方法

第一，在生产企业抽样时，采用随机抽样法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。本次企业监督抽查时采用扑克牌法。

第二，当同一型号规格、同一批次的产品分垛码放时，采用随机抽样法确定其中一垛为抽样对象；

第三，采用随机抽样法在该垛中抽取2～3包产品（当不能满足抽样数量时可适当增加包数，但不得超过检验、备用样的合理需要）；

第四，采用随机抽样法在已经抽取的产品中分别抽取初检、复验和备用样品。初检样品和复验样品用于产品标准中要求的初检和复验，备样用于异议处理时进行的复检；

1.2抽样基数

在生产企业抽样时，浸渍纸层压木质地板抽样基数不少于50m2，小家具抽样基数不少于2件，防静电活动地板不少于50块。

1.3抽样数量

抽样数量见表1-1、表1-2、表1-3所示。

表1-1浸渍纸层压木质地板的抽样数量

| 产品名称 | 初检抽样数 | 复验抽样数 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浸渍纸层压木质地板 | 约1.5m2，且不少于6片 | 约3m2，且不少于12片 （1 m2用于物理力学项目复验，2m2用于甲醛项目复验） | 约3m2，且不少于12片 （1 m2用于物理力学项目复检，2m2用于甲醛项目复检） |

表1-2小家具的抽样数量

| 产品名称 | 抽样数 | 备样数量 |
| --- | --- | --- |
| 小家具 | 2件 | 1件 |

表1-3防静电活动地板的抽样数量

| 产品名称 | 检验抽样数 | 备样数量 |
| --- | --- | --- |
| 防静电活动地板 | 2块 | 2块 |

1.4样品运输与保存

抽样后将初检、复验样板分别用铝箔、塑料袋等不吸附、不释放甲醛的材料密封包装，其中每个包装的封口处上下加贴封条，抽样人员与被抽查企业人员在封条上签字并注明抽样日期，并由双方确认封条牢固。

运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和曝晒。同一企业的样品应整体打包，由抽样单位负责寄送至承检机构。备用样品可由抽样人员签字后封存于受检企业。

承检机构接收样品时应当检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样文书的记录是否相符，对样品分别加贴相应标识后入库待检。

二 、检验要求

2.1 检验项目、方法及依据

GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

T/CZFA0001-2020《轻简板式家具》

GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

T/CZFA0002-2020《轻简钢木家具》

SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关法律法规、部门规章和规范

2.2检验项目表

浸渍纸层压木质地板项目见表2-1、表2-2、表2-3所示。

表2-1浸渍纸层压木质地板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子记录或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020/6.3.6 | 双立柱台式万能材料试验机/2台 | 否 |
| 2 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020/6.3.5 | 双立柱台式万能材料试验机/2台、游标卡尺/2台 | 否 |
| 3 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020/6.3.10 | 滚动磨损试验机/2台 | 否 |
| 4 | 甲醛释放量（气候箱法） | GB 18580-2017（气候箱法） | GB 18580-2017（气候箱法） | 紫外可见分光光度计/1台、气候箱/15台、采样泵/11套、指针式电热恒温水浴锅/1台 | 是 |

表2-2 小家具检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性能 | 结构安全 | T/CZFA0001-2020/5.8.1、T/CZFA0002-2020表4—序号1-6 | T/CZFA0001-2020/6.8、T/CZFA0002-2020/6.5.1 | 钢卷尺/1把、锥头/3件 | 否 |
| 2 | 有害物质限量 | 甲醛释放量 | T/CZFA0001-2020/ 5.8.2.1、T/CZFA0002-2020表4—序号7 | T/CZFA0001-2020/6.9.1、T/CZFA0002-2020/6.5.2.1 | 紫外可见分光光度计/1台、气候箱/15台、采样泵/11套、指针式电热恒温水浴锅/1台 | 是 |

表2-4 防静电活动地板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验过程是否需要电子或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电性能 | SJ/T 10796-2001 | SJ/T 10796-2001/7.3 | 绝缘电阻测试仪/1台 | 否 |
| 2 | 极限集中荷载 | SJ/T 10796-2001 | SJ/T 10796-2001/7.4.2 | 数显测力仪（标准负荷测量仪）/1台、百分表/1台 | 否 |

2.3 产品标签检查

本次监督抽查不涉及产品标签检查。但在生产企业抽样时需检查标签以确定产品符合抽样要求：包装上应标记生产厂家名称、地址、产品名称、生产日期、规格号、甲醛释放限量标志、表面耐磨等级、数量等。

2.4 判定规则

a）依据产品标准和省局《江苏省省级产品质量监督检查工作规范》，明确判定规则；

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

b）按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

所检项目全部合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合××标准，检验结论为合格。

当产品存在项目不合格时结论用语：经抽样检验，××项目不符合××标准，检验结论为不合格。