2022年常州市建筑钢材产品质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的建筑钢材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2、抽样方法

2.1生产企业和实体店采样

生产企业：在生产企业成品库或者其确认场所随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。直条钢筋同一批次同一型号产品的抽样基数不得少于5捆；盘卷钢筋同一批次同一型号产品的抽样基数不得少于5盘。

实体店：随机抽取近期生产的同一批次同一型号合格待销产品，索取发票等购样凭据留证。抽样基数满足抽样数量即可，所需检验样品以承检机构名义付费购买，检验用样品和备用样品全部封存在承检机构。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品和备用样品按要求封存在承检机构，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

直条钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

盘卷带肋钢筋取样时，随机抽取同一牌号、同一规格、同一批次产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

3、检验依据

表 1 建筑钢材产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 | GB/T 28900-2012 |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 | GB/T 28900-2012 |
| 3 | 表面质量 |  | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 |
| 4 | 重量偏差 |  | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 | GB/T 1499.1-2017 GB/T 1499.2-2018 GB/T 13788-2017 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4、判定规则

4.1 依据标准

GB/T 1499.2-2018 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 13788-2017 冷轧带肋钢筋

GB/T 28900-2012 钢筋混凝土用钢材试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品标示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验检测报告备注中进行说明。

5 异议处理

5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。