2022年常州市活性炭产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年9月-12月，常州市市场监督管理局委托南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)（委托书编号为：D202209008010030）对常州市活性炭生产领域进行了抽样检验。本次监督抽查计划抽取20批次，实际抽取20批次，抽到率为100%，经检验，合格20批次，合格率为100%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

活性炭是一种孔隙发达、比表面积大、吸附能力强的功能性碳材料，如煤、果壳、木材、骨、石油残渣等为原料，先经过炭化，再经过800到1500度的高温活化处理，形成发达的微孔和中孔，使其比表面积及吸附能力达到一定的要求。普通活性炭的生产一般分为两个过程，第一：炭化，第二：活化。活性炭分为脱色活性炭、水净化活性炭、空气净化活性炭、重金属回收活性炭等几百个种类，其耐酸、耐碱、耐热，用途极其广泛，是目前科学水平所能达到的最有效的吸附材料。活性炭按生产原料的不同主要分为木质活性炭、煤质活性炭、果壳类活性炭、石油焦活性炭等；按外观形状可分为粉状活性炭、颗粒活性炭和其他形状活性炭(如活性炭纤维、活性炭布、蜂窝状活性炭等)；根据用途不同分为气相吸附炭、液相吸附炭、糖用炭、药用炭、工业炭、催化剂和催化剂载体炭等。活性炭价格低廉、用途多样，被广泛应用于工业、农业、国防、交通、医药卫生和环境保护等各个领域。

我国活性炭产业起步于20世纪50年代，至今已有60多年的发展历史，产量、品种、质量和应用都有了很大提高，其是20世纪90年代以后，我国活性炭工业得到快速发展，已成为世界上最大的活性炭生产国和出口国，主要有两大类。空气净化活性炭：是优质活性炭经特殊处理，用于专门净化被污染的空气。只有硬度大、强度高、孔隙为微孔的活性炭才能作为空气净化炭，主要用于：新装修居室（包括办公场所、宾馆等）净化，各种作业场所的除臭去毒及空调过滤网，空气净化机，中央空调过滤系统，空气过滤器，空气净化器，汽车滤清器等。净水用活性炭：多选用椰子壳为原料，采用先进的生产工艺精制加工而成，产品具有孔隙结构发达，强度高，杂质含量低，颗粒度适当，阻力小，易于再生等优点。对水质净化有极好的效果，它不但能除去异臭异味，提高水的纯净度。对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、氰化物、农药等有害物质也有很高的去除率。可广泛用于装填各类大、中、小型净水器。

（二）产业概况

活性炭生产企业已由20世纪80年代初的几十家增加到目前的300余家。目前市场上活性炭品牌繁多，质量也参差不齐。市面上销量比较大的品牌有：快活林、绿之源、3M等，但尚未形成较大的品牌效应，市场上杂牌子甚至无牌的产品占据的消费份额依旧很大。

江苏省内目前有活性炭生产企业60余家，以小企业为主，主要分布在常州、无锡等地，销售煤质活性炭为主，煤质活性炭用途广，吸附效果好。常州市内生产企业约有30余家，较大的生产企业有江苏竹溪活性炭有限公司等。

三、检验检测概况

（一）样品来源

本次监督抽查共抽样20批次，全部为生产领域。详见表1。

表1 活性炭产品质量监督抽查样品来源统计表

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 生产领域 | 抽样 | 20 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查涉及的检测项目、检测依据及检测方法见表2。

表2检验依据及判定依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气净化用活性炭 | 水分 | GB/T 7701.1-2008 LY/T 3284-2021 | GB/T 7702.1-1997 GB/T 12496.4-1999 |  |
|  | 强度 | GB/T 7701.1-2008 | GB/T 7702.3-2008 GB/T 12496.6-1999 |  |
|  | 装填密度 | GB/T 7701.1-2008 | GB/T 7702.4-1997 |  |
|  | pH值 | GB/T 7701.1-2008 | GB/T 7702.16-1997 |  |
|  | 粒度 | GB/T 7701.1-2008 | GB/T 7702.2-1997 |  |
|  | 四氯化碳吸附率 | GB/T 7701.1-2008 | GB/T 7702.13-1997 GB/T 12496.5-1999 |  |
| 净水用活性炭 | 水分 | GB/T 7701.2-2008 GB/T 13803.2-1999 | GB/T 7702.1-1997 GB/T 12496.4-1999 |  |
|  | 强度 | GB/T 7701.2-2008 GB/T 13803.2-1999 | GB/T 7702.3-2008 GB/T 12496.6-1999 |  |
|  | 装填密度 表观密度 | GB/T 7701.2-2008 GB/T 13803.2-1999 | GB/T 7702.4-1997 GB/T 12496.1-1999 |  |
|  | pH值 | GB/T 7701.2-2008 GB/T 13803.2-1999 | GB/T 7702.16-1997 GB/T 12496.7-1999 |  |
|  | 碘吸附值 | GB/T 7701.2-2008 GB/T 13803.2-1999 GB 29215-2012 | GB/T 7702.7-2008 GB/T 12496.8-2015 |  |
|  | 亚甲蓝吸附值 亚甲基蓝吸附率 | GB/T 7701.2-2008 GB/T 13803.2-1999 | GB/T 7702.6-2008 GB/T 12496.10-1999 |  |
|  | 灰分 | GB/T 13803.2-1999 GB 29215-2012 | GB/T 12496.3-1999 |  |
|  | 水不溶物 | GB 29215-2012 | GB 29215-2012 |  |
|  | 砷（As） | GB 29215-2012 | GB 29215-2012 |  |
|  | 铅（Pb） | GB 29215-2012 | GB 29215-2012 |  |

四、监督抽查结果分析

(一）综合分析

（1）按样品来源

本次市级监督抽查共计抽查20批次，全部为生产领域，不合格0批次，详见表3。

表3 按样品来源产品不合格率统计

| 产品类别 | 样品来源 | 抽样批次 | 不合格批次 | 不合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 生产领域 | 20 | 0 | 0 |

（2）按生产企业分布

本次监督抽查抽样涉及溧阳市19批次，金坛区1批次样品，不合格批次数为0。详见表4。

表4按企业地区分布产品不合格率统计

| 产品类别 | 生产企业地区 | 抽样批次 | 不合格批次 | 不合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 溧阳市 | 19 | 0 | 0 |
|  | 金坛区 | 1 | 0 | 0 |

（3）按产品种类分类

本次监督抽查涉及空气净化用和净水用2种活性炭，不合格批次数为0。详见表5。

表5 按产品种类不合格率统计

| 产品类别 | 产品种类 | 抽样批次 | 不合格批次 | 不合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 | 空气净化用煤质活性炭 | 14 | 0 | 0 |
|  | 净水用煤质活性炭 | 3 | 0 | 0 |
|  | 工业有机废气活性炭 | 1 | 0 | 0 |
|  | 植物活性炭(木质活性炭) | 1 | 0 | 0 |
|  | 木质净水用活性炭 | 1 | 0 | 0 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查项目有水分、灰分、pH值、四氯化碳吸附率（值）、碘吸附值、亚甲蓝吸附值、堆积密度、强度等项目。未发现不合格项目。

（三）与以往监督抽查数据的纵向对比分析

2020年江苏省市场监督管理局对全省活性炭质量进行了监督抽查，共抽查了30批次，发现4批次不合格，合格率为86.7%，不合格项目为水分和灰分。

2021年江苏省市场监督管理局对全省活性炭质量进行了监督抽查，共抽查了30批次，发现7批次不合格，合格率76.67%。不合格项目为为水分、装填密度、强度、四氯化碳吸附率、pH值和粒度。

#### 2022年江苏省市场监督管理局对全省活性炭质量进行了监督抽查，共抽查了30批次，未发现不合格，合格率100%。

五、消费提示

1、消费者在购买活性炭时，尽可能到大型超市选购生产日期较新的产品。

2、消费者在购买活性炭时，尽量选购主流品牌的产品，在电商购物时请注意货比三家，建议不要选购价格过低的产品。

3、消费者购买的活性炭使用一段时间后（5-10天），可以放在阳光下暴晒3小时以上，使其吸附的污染物挥发，这样可以重复使用1-2个月。