2022年常州市成人纸尿裤产品质量

监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年11-12月，常州市市场监督管理局委托亿科检测认证有限公司（委托书编号：D20221000101）对常州市电商领域销售的成人纸尿裤产品进行了市级监督抽查。本次抽检任务计划抽取14批次，实际抽取14批次，抽到率100%。检测依据有GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》、GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》。经检测，合格14批次，合格率为100%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

纸尿裤（片、垫）是即用即弃的一次性卫生用品，由外包覆材料、内置吸收层、防漏底膜等材料制成，产品具有携带方便、吸收力强、防泄漏、干净卫生、无需清洗、更换方便等优点，适用于婴儿、产妇、老年人及行动不便人群的护理和日常照顾。

纸尿裤（片、垫）主要由面层、内置吸收层和防漏底膜组成，面层一般为无纺布，起渗透、隔离作用；内置吸收层为绒毛浆和高分子吸水树脂，起吸收作用；防漏底膜的作用是防止渗漏，避免污染衣物，部分产品使用透气性底膜来增强纸尿裤的透气性，以已达到舒适卫生的效果。

按产品类型主要可分为纸尿裤、纸尿片、纸尿垫（护理垫）三种类型；按适用人群不同，分为婴儿纸尿裤（片、垫）和成人纸尿裤（片、垫）。

本次监督抽查拟针对成人纸尿裤产品，适用于老年人及行动不便人群的护理。成人纸尿裤（片）按成年人腰围、臀围的尺寸不同分小号（S）、中号（M）、大号（L）和特大号（XL）4种。为了提高产品使用的舒适性，生产商更加注意提高产品的吸收性和舒适合身性，超薄柔软、超薄干爽、采用ADL导流层、弹性腰围等弹性材料、添加芦荟护肤成分、增加抑菌层等高档产品也受到欢迎。

（二）产业概况

1、产业分布

纸尿裤的生产最早始于20世纪60年代的欧美国家，中国婴儿纸尿裤（片、垫）生产起始于20世纪90年代初，经历了从品种单一到品类繁多的发展过程，随着生产和消费的不断增长，产品市场的市场占有率也随之不断增加。

经过近30年的发展，纸尿裤行业的生产工艺、技术、装备水平和产品质量均有较大提升，企业数量已经超过300家，产品的年产量已超过了200亿片。其中大型企业约占总企业数的10%，中型企业约占30%，小型企业约占60%。

我国纸尿裤（垫或片）企业主要分布在福建、广东、浙江、山东、上海等地，这些地区集中了我国50%纸尿裤生产企业；同时我国全国性品牌数量不多，品牌的集中度较高。

20世纪90年代初，跨国公司将在国外成熟的纸尿裤品牌引入到中国市场，占据了市场的先机，同时在国际品牌经营和管理、产品的创新和研发方面，也有着非常丰富的经验。跨国公司早已在中国投资建厂，而且还在不断扩大规模。国际知名品牌在中国一线市场已占据大部分市场份额。

中国纸尿裤市场虽然起步晚，但纸尿裤使用的各种原材料基本上与国际水平同步。国际领先的原材料供应商为更好的抢占发展潜力巨大的中国市场，纷纷将已成功应用在欧美等成熟市场的优质原材料引进到中国市场，并为迎合目前高端舒适产品需求持续增长的趋势，开发出性价比更好的材料。国内品牌企业在产品设计、拥有专利和研发方面比较薄弱，同时在品牌知名度、消费者口碑和使用效果方面存在差距。在品牌在逐步向一线城市进军的过程中步履艰难，要占据一定市场份额在一定程度上比较困难。国内知名品牌除在大卖场、商场、超市等现代渠道销售外，主要深植于传统渠道，在广阔的三、四线市场和农村市场广泛销售。

常州市生产企业较少，主要有常州柯恒、江苏诺达、常州德迅、常州好消息等企业。随着老年化人口增加，成人纸尿裤为行动不便人群提供便利，需求量较大，在各大批发市场、超市及电商等平台均有销售各种品牌的成人纸尿裤。

2、主流品牌

由于成人纸尿裤的受众相对窄，因此一般消费者选择在医院附近的超市和医护用品店进行选购，随着接受程度的提高，受其便利性等优势的影响，部分成年人在家护理也有所需求；给行动不便的人群穿纸尿裤逐渐成为一种热潮。近几年，随着电商平台的高速发展，网店成人纸尿裤的网上销售销量也逐年走高，比如玥赞、安妮佳、乐互宜、爱舒乐、安而康、吸收宝等。

三、检验检测概况

（一）样品来源

本次监督抽查成人纸尿裤产品共14批，来自电商平台。具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人纸尿裤 | 电商平台 | 天猫 | 购样 | 4 |
|  |  | 京东 | 购样 | 1 |
|  |  | 淘宝 | 购样 | 2 |
|  |  | 1688 | 购样 | 1 |
|  |  | 大润发APP | 购样 | 6 |

（二）检验检测项目概况

表2-1 成人纸尿裤(GB/T 28004-2011)检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人纸尿裤 | 细菌菌落总数 |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002附录B |
|  | 大肠菌群 |  |  |  |
|  | 真菌菌落总数 |  |  |  |
|  | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 |  |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |
|  |  | 溶血性链球菌 |  |  |
|  | pH |  | GB/T 28004-2011 | GB/T 28004-2011中附录B |
|  | 渗透性能 | 滑渗量 |  | GB/T 28004-2011中附录A |
|  |  | 回渗量 |  |  |
|  |  | 渗漏量 |  |  |

表2-2 成人纸尿裤(GB/T 28004.2-2021)检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 |  |  | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人纸尿裤 | 细菌菌落总数 |  |  | GB 15979-2002 | GB 15979-2002中附录B |
|  | 大肠菌群 |  |  |  |  |
|  | 真菌菌落总数 |  |  |  |  |
|  | 致病性化脓菌 | 绿脓杆菌 |  |  |  |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  |  |
|  |  | 溶血性链球菌 |  |  |  |
|  | pH |  |  | GB/T 28004.2-2021 | GB/T 28004.2-2021中附录 B |
|  | 渗透性能 | 吸收速度 | 第一次吸收速度 |  | GB/T 28004.2-2021中附录A |
|  |  |  | 第二次吸收速度 |  |  |
|  |  | 回渗量 |  |  |  |
|  |  | 渗漏量 |  |  |  |

四、监督抽查结果分析

(一）综合分析

1、对本次监督抽查结果总体分析

本次任务在电商平台共抽查14批次成人纸尿裤产品，抽查到14个品牌：常青树、思梦、康得舒、玥赞、安妮佳、乐互宜、爱舒乐、安而康、吸收宝、雅生宝、蓓姿、可好、小舒包和来益片。

其中所抽产品覆盖了常州市本地6个品牌，分别是思梦、康得舒、玥赞、安妮佳、小舒包和来益片，样品具有一定的代表性。合格14批次，合格率为100%。

（1）按样品来源

表3 不同样品来源产品合格率统计

| 样品来源 |  | 批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电商平台 | 天猫 | 4 | 4 | 100% |
|  | 京东 | 1 | 1 | 100% |
|  | 淘宝 | 2 | 2 | 100% |
|  | 1688 | 1 | 1 | 100% |
|  | 大润发APP | 6 | 6 | 100% |

（2）按抽样地区

表4 不同抽样地区合格率统计

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟楼区 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | 天宁区 | 6 | 6 | 100% |
| 3 | 经开区 | 2 | 2 | 100% |
| 4 | 新北区 | 3 | 3 | 100% |
| 5 | 武进区 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 |  | 14 | 14 | 100% |

（3）按产品品牌

表5 不同品牌监督抽查情况

| 产品品牌 | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常青树 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 思梦 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 康得舒 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 玥赞 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 安妮佳 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 乐互宜 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 爱舒乐 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 安而康 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 吸收宝 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 雅生宝 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 蓓姿 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 可好 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 小舒包 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 来益片 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 合计 | 14 | 14 | 0 | 100% |

（4）按价格区间

表6按价格区间合格率统计

| 产品种类 | 价格区间 | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人纸尿裤 | 0-30元 | 5 | 5 | 0 | 100% |
|  | 30元-50元 | 6 | 6 | 0 | 100% |
|  | 50元以上 | 3 | 3 | 0 | 100% |

（5）按检验项目

表7 按检验项目合格率统计

| 检验项目 | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌菌落总数 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 大肠菌群 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 真菌菌落总数 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 致病性化脓菌 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| pH | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 渗透性能 | 14 | 14 | 0 | 100% |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查项目细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、致病性化脓菌、pH和渗透性能6个检验项目全部合格。

1、合格检验项目分析

（1）微生物类指标

本次监督抽查的成人纸尿裤微生物类指标均符合标准要求。

微生物类指标包括细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数和致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）。标准要求细菌菌落总数不大于200 CFU /g，大肠菌群不得检出，真菌菌落总数不大于100 CFU /g，而致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌）均不得检出。纸尿裤产品是与皮肤直接接触的产品，特别是与行动不便人群隐私部位直接接触，在比较密封的环境，该环境中温度、湿度、酸碱条件都容易繁殖微生物。一旦纸尿裤本身微生物超标，特别是一些致病性化脓菌超标，尤其是老人，容易造成人体健康的损害。

（2）pH值

本次监督抽查的成人纸尿裤pH值均符合标准要求。

pH值主要是考察成人纸尿裤的酸碱性。标准规定成人纸尿裤pH为4.0到8.0。由于人体皮肤是弱碱性，成人纸尿裤的pH值过高或过低，均会破坏人体皮肤酸碱度的平衡，引起皮肤过敏或感染，使皮肤易受到其他病菌的侵害。

（3）渗透性能

本次监督抽查的成人纸尿裤渗透性能符合标准要求。

渗透性能是一项重要的使用性能指标，渗透性能不合格的产品,容易导致产品不能较好地吸收和固定尿液，造成消费者皮肤感觉潮湿、不舒适，影响皮肤健康。渗透性能一般与产品所使用原材料的性能有关，如纸尿裤的面层、导流层、吸收层等。此项检测值数值越小，说明纸尿裤瞬时吸收能力越强，消费者的体验就越佳，产品质量就越好。

表8-1 成人纸尿裤(GB/T 28004-2011)检验检测项目分析一览表

| 检验检测项目 |  |  | 技术要求 | 实 测 结 果 | 检验检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌菌落总数 |  |  | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果≤200 CFU/g | 合格 | GB 15979-2002附录B |
| 大肠菌群 |  |  | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
| 真菌菌落总数 |  |  | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果≤100 CFU/g | 合格 | GB 15979-2002附录B |
| 致病性化脓菌 |  | 绿脓杆菌 | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
|  |  | 溶血性链球菌 | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
| pH |  |  | 实验结果PH 值在4.0-8.0 | 合格 | GB/T 28004-2011中附录B |
| 渗透性能 | 滑渗量 |  | 实验结果滑渗量≤30ml | 合格 | GB/T 28004-2011中附录A |
|  | 回渗量 |  | 实验结果回渗量≤20g | 合格 | GB/T 28004-2011中附录A |
|  | 渗漏量 |  | 实验结果渗漏量≤0.5g | 合格 | GB/T 28004-2011中附录A |

表8-2 成人纸尿裤(GB/T 28004.2-2021)检验检测项目分析一览表

| 检验检测项目 |  |  | 技术要求 | 实 测 结 果 | 检验检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌菌落总数 |  |  | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果≤200 CFU/g | 合格 | GB 15979-2002附录B |
| 大肠菌群 |  |  | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
| 真菌菌落总数 |  |  | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果≤100 CFU/g | 合格 | GB 15979-2002附录B |
| 致病性化脓菌 |  | 绿脓杆菌 | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
|  |  | 溶血性链球菌 | 在微生物无菌实验室进行无菌操作实验检测后结果未检出 | 未检出 | GB 15979-2002附录B |
| pH |  |  | 实验结果PH 值在4.0-8.0 | 合格 | GB/T 28004.2-2021中附录 B |
| 渗透性能 | 吸收速度 |  | 实验结果第一次吸收速度≤50s; 第二次吸收速度≤100s | 合格 | GB/T 28004.2-2021中附录A |
|  | 回渗量 |  | 实验结果回渗量≤30g | 合格 | GB/T 28004.2-2021中附录A |
|  | 渗漏量 |  | 实验结果渗漏量≤1.0g | 合格 | GB/T 28004.2-2021中附录A |

五、消费提示

通过本次监督抽查，提醒消费者在选购成人纸尿裤时，应注意以下事项：

1.尽量选择品牌信誉较好的厂家生产的产品。品牌信誉较好的成人纸尿裤生产企业的生产环境较好，管理比较严格，售后服务有保障，对产品的物理性能、卫生指标能够严格检验，其产品安全性较高。因此尽量到正规的超市或便利店购买，一般选用大企业大品牌的产品会更放心，考虑到产品的性价比，也可选购一些大品牌中的中、低档产品。

2.通过产品包装外观分辨质量好坏。消费者在购买成人纸尿裤产品时仔细检查产品的外包装是否被污染、有无开口或破损。同时纸尿裤应洁净、不掉色、背层完好、无硬质块、无破损，手感柔软，还应仔细识别产品标识，包括：卫生许可证号、生产日期、保质期或有效期、执行的标准编号、企业名称和地址等。

3. 闻气味。纸尿裤如有异常刺激气味，可能在加工生产过程中使用了劣质材料。

4.做测试。消费者可以通过商家提供的展示样品了解产品情况，将一定量的水直接倒在纸尿裤上，用干纸巾放在上面，轻轻压一压，如果纸巾没有湿，说明纸尿裤的吸水性比较好。

5. 科学使用卫生用品，防止“再污染”。使用时，尽量不要用手接触成人纸尿裤的表面，避免二次污染。

6.注意查看生产日期和保质期。成人纸尿裤最好即买即用，不要贮藏太久。尽量选择独立包装的产品，以减少被污染、变质的机会。注意贮藏条件，尽量在阴凉通风环境中贮藏产品，潮湿闷热环境容易导致滋生霉菌，导致产品被污染。