2022年常州市胶粘剂产品

监督抽查分析报告

一、内容摘要

2022年常州市市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院，对常州地区胶粘剂生产企业进行了监督抽查。胶粘剂产品性能指标按产品对应标准检测，挥发性有机化合物VOC项目按GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准检测。本次监督抽查计划8批次，其中有1批次生产厂家已搬迁至外地，实际抽样7批次。经检测，有1批次产品外观指标不符合产品标准、挥发性有机化合物（VOC）含量超出GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》标准规定的要求，合格率为85.7%。

二、监督抽查结果分析

本次胶粘剂监督抽查计划8批次，实际抽样7批次，按照胶粘剂类型分为溶剂型胶粘剂5批次、水性胶粘剂1批次、本体型胶粘剂1批次。经检测，有1批次的溶剂型胶粘剂的外观项目和挥发性有机化合物（VOC）含量不合格。

不同抽样地区监督抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳市 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2 | 武进区 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 钟楼区 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 4 | 经开区 | 4 | 3 | 1 | 75% |

不同产品类别监督抽查情况

| 序号 | 产品类别 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型胶粘剂 | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 2 | 水基型胶粘剂 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 本体型胶粘剂 | 1 | 1 | 0 | 100% |

三、消费建议

1、针对家庭装修、日常生活中使用的胶粘剂，消费者购买时建议到正规的建材市场或者专卖店，选择一些品牌知名度较高的产品，该类产品的生产企业管理严格，产品性能稳定。注意观察包装的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象，注意包装上的明示标志是否齐全，可通过包装防伪标识查询产品真伪。保留好相应票据，并可向商家索要产品的检验合格报告。

2、对于工业生产中使用的胶粘剂，企业用户应尽量选用低挥发性产品或水基型产品，响应监管部门目前因大气治理和环保要求对生产企业使用绿色能源的要求，保护企业生产员工的身体健康。

3、胶粘剂生产企业应对照产品分类和标准规定组织生产，发展水基型、本体型等环境友好型产品，完成向低挥发性有机化合物含量产品的绿色转型。